2025年常州市水泥产品质量

监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于常州市市场监督管理局组织的水泥产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法、基数及数量

本次水泥监督抽查抽样分布于生产企业和流通领域实体店抽样。

在成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的待销产品。随机数一般可使用随机数表法等方法产生。所抽产品的保质期应当能充分满足检验工作的进行，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。原则上应在取得水泥生产许可证的企业进行，根据被抽查企业所获得工业生产许可证范 围内的水泥品种，抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

取样方法按GB/T 12573-2008进行，从抽检结果代表性及准确性出发，抽样基数满足抽样数 量建议抽样基数为1吨，现场确定同一生产企业、同一规格、同一批号的水泥产品后随机从20包中抽取等量样品。

（1）通用硅酸盐水泥：每批次抽取的样品数量不得少于20kg，将样品均分为两份，每份至少10kg，其中一份为检验样品，另一份为备用样品。

（2）砌筑水泥：每批次抽取的样品数量不得少于16kg，将样品均分为两份，每份至少8kg，其中一份为检验样品，另一份为备用样品。

所抽取产品的保质期应当能充分满足检验工作的进行。

生产领域抽样时：在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。袋装水泥从企业的栈台抽取，确定同个出厂编号的水泥，在该编号的水泥中随机从20包以上的袋装水泥中取等量样品，取样数量为20kg，缩分为二等分。散装水泥从散装库卸料或输送水泥运输机具上，在规定的出厂编号吨位范围内，间隔抽取20次以上样品，取样数量为20kg，缩分为二等分。缩分后的两等份样品中，一份为检验样品，一份为备用样品。

流通领域领域抽样时：以随机抽样的方式在被抽查经营主体的待销产品中抽取。如通用硅酸盐水泥和砌筑水泥，一般是每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样，每份至少8kg。抽样单务必注明所抽水泥的类型、品种代号、强度等级、出厂编号和执行标准等信息。

3.检验依据

表1通用硅酸盐水泥检验项目

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三氧化硫 | GB175-2023 | GB/T176-2017 |
| 2 | 氧化镁 | GB175-2023 | GB/T176-2017 |
| 3 | 烧失量 | GB175-2023 | GB/T176-2017 |
| 4 | 不溶物 | GB175-2023 | GB/T176-2017 |
| 5 | 氯离子 | GB175-2023 | GB/T176-2017 |
| 6 | 凝结时间 | GB175-2023 | GB/T1346-2011 GB/T1346-2024 |
| 7 | 安定性 | GB175-2023 | GB/T1346-2011 GB/T1346-2024GB/T750—2024 |
| 8 | 强度 | GB175-2023 | GB175-2023 GB/T1767—2021 GB/T 2419—2005 |
| 9 | 放射性 | GB175-2023 | GB 6566-2010 |
| 10 | 水泥中水溶性铬(VI) | GB175-2023 | GB31893-2015 (附2020年第1号修改单) |
| 11 | 细度 | GB175-2023 | GB175-2023 GB/T807—2008 GB/T1345—2005 |

表2 砌筑水泥检验项目

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三氧化硫 | GB/T3183-2017 | GB/T176-2017 |
| 2 | 氯离子 | GB/T3183-2017 | GB/T176-2017 |
| 3 | 水泥中水溶性铬(VI) | GB/T3183-2017 | GB31893-2015 (附2020年第1号修改单) |
| 4 | 细度(80μm方孔筛筛余) | GB/T3183-2017 | GB/T1345-2005 |
| 5 | 凝结时间 | GB/T3183-2017 | GB/T1346-2011 |
| 6 | 安定性 | GB/T3183-2017 | GB/T1346-2011 GB/T1346-2024 |
| 7 | 保水率 | GB/T3183-2017 | GB/T3183-2017 |
| 8 | 强度 | GB/T3183-2017 | GB/T3183-2017 GB/T17671-2021 GB/T 2419—2005 |
| 9 | 放射性 | GB/T3183-2017 | GB 6566-2010 |

4.判定规则

4.1依据标准

GB 175-2023《通用硅酸盐水泥》

GB/T 3183-2017《砌筑水泥》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

4.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。