建筑保温材料（冷库用隔热夹芯板、

建筑用外墙保温材料）产品质量

监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于常州市市场监督管理局组织的建筑保温材料产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法、基数及数量

本次建筑保温材料监督抽查抽样分布于生产企业抽样。

2.1生产领域采样

采用随机抽样法在生产企业的成品仓库内随机抽取同类别、同型号规格、同批次、有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。抽样数量为30块,其中15块作为检测用样品，15块作为备样用样品，抽样基数满足抽样数量即可。

2.2抽样要求

抽样工作由抽样机构不少于2名抽样工作人员共同完成。所采样品应包括检验样品和备用样品。所有样品（包括检样和备样）应为同一批次。一经采样，立即封样，任何人不得调换。采样过程拍照留证。

检样及备样应分别封样，并分别加贴相应标识，样品包装后加贴封条封样，抽样人员和受检单位人员在封条处签字确认。包装的方式应能防止样品在运送过程中损坏或被污染，封样的方式应能有效防止未经授权的拆封。采取摄像、拍照等形式记录样品封存过程。

2.3样品运输与保存

采样完成后，将样品（包括检样和备样）和抽样单送或寄至检测机构，样品在保存及运输过程中应妥善保管，保持样品状态良好。检测机构在接收样品时应当检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检验结果或者综合判定产生影响的情况，确认样品与抽样文书的记录是否相符。对检样和备样应分别加贴相应标识后入库。

3.检验依据

表1冷库用隔热夹芯板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | GB/T 6343-2009 | 《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》 |
| 2 | 导热系数 | GB/T10297—2015 | 《非金属固体材料导热系数的测定热线法》 |
| 3 | 抗压强度 | GB/T 8813-2020 | 《硬质泡沫塑料压缩性能的测定》 |
| 4 | 燃烧性能等级 | GB/T 2406.2-2009 | 《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验》 |
|  |  | GB/T 20284-2006 | 《建筑材料或制品的单体燃烧试验》 |
|  |  | GB/T 8626-2007 | 《建筑材料可燃性试验方法》 |
|  |  | GB/T 5464-2010 | 《建筑材料不燃性试验方法》 |
|  |  | GB/T 14402-2007 | 《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定》 |

表2建筑用外墙保温材料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表观密度 | GB/T 6343-2009 | 《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》 |
|  |  | GB/T 5480-2017 | 《矿物棉及其制品试验方法》 |
|  |  | GB/T 5486-2008 | 《无机硬质绝热制品试验方法》 |
| 2 | 导热系数 | GB/T 10294-2008 | 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》 |
|  |  | GB/T 10295-2008 | 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》 |
| 3 | 抗拉强度 | JGJ 144-2019 | 《外墙外保温工程技术标准》 |
|  |  | GB/T29906-2013 | 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》 |
| 4 | 抗压（压缩）强度 | GB/T 8813-2020 | 《硬质泡沫塑料压缩性能的测定》 |
|  |  | GB/T 13480-2014 | 《建筑用绝热制品 压缩性能的测定》 |
|  |  | GB/T 5486-2008 | 《无机硬质绝热制品试验方法》 |
| 5 | 燃烧性能等级 | GB/T 2406.2-2009 | 《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验》 |
|  |  | GB/T 20284-2006 | 《建筑材料或制品的单体燃烧试验》 |
|  |  | GB/T 8626-2007 | 《建筑材料可燃性试验方法》 |
|  |  | GB/T 5464-2010 | 《建筑材料不燃性试验方法》 |
|  |  | GB/T 14402-2007 | 《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定》 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

JB/T6527-2006《组合冷库用隔热夹芯板》

GB/T 10801.1-2021《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）》

GB/T 21558《建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料》

GB/T 30595 - 2024《建筑保温用挤塑聚苯板（XPS）系统材料》

GB/T 10801.2-2018《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》

JG/T 536-2017 《热固复合聚苯乙烯泡沫保温板》

GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。