附件8

2025年常州市防水卷材产品质量监督抽查结果

| 序号 | 样品名称 | 商标 | 销售单位 | 标称生产企业 | 样品 来源 | 抽查 结果 | 不合格项 | 实测值 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 浩跃+图形 | / | 江苏浩跃新型防水材料有限公司 | 生产企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 2 | EVA防水 | 琦强+图形 | / | 常州市龙立塑业有限公司 | 生产企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 3 | EVA防水 | 隆壇+字母 | / | 常州金坛鑫隆防水塑胶制品有限公司 | 生产企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 4 | 弹性体改性沥青防水卷材 | / | / | 江苏浩安防水材料有限公司 | 生产企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 5 | SAM921高强型自粘沥青防水卷材 | 东方雨虹+图形 | 常州东方雨虹防水工程有限公司 | 徐州卧牛山新型防水材料有限公司 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 6 | SAM-920自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 东方雨虹+图形 | 新北区龙虎塘君来防水材料 经营部 | 芜湖东方雨虹建筑材料有限公司 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 7 | 风行-150高分子自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 东方雨虹+图形 | 常州烜固商贸有限公司 | 苏州东方雨虹建筑材料有限公司 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 8 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | / | 常州科云防水材料有限公司 | 南通科顺建筑新材料有限公司 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 9 | 弹性体SBS改性沥青防水卷材 | 东方雨虹+图形 | 金坛区西城金谷防水服务部 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 10 | 风行-300SBS改性沥青防水卷材 | 风行+图形 | 常州金坛春晓建材有限公司 | 东方雨虹民用建材有限责任公司 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 11 | 弹性体SBS改性沥青防水卷材 | 东方雨虹+图形 | 常州市武进华丽新型防水材料厂 | 苏州东方雨虹建筑材料有限公司 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 12 | HD1949便利封可外露弹性体改性沥青防水卷材 | 东方雨虹+图形 | 常州魔高防水工程有限公司 | 河南东方雨虹建筑材料有限公司 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 13 | 弹性体SBS改性沥青防水卷材 | 东方雨虹+图形 | 常州亿博建材有限公司 | 芜湖东方雨虹建筑材料有限公司 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 14 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | / | 新北区龙虎塘一新建材经营部 | 南通科顺建筑新材料有限公司 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 15 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 浩跃＋图形 | 常州市武进区湖塘佳盛防水保温材料经营部 | 江苏浩跃新型防水材料有限公司 | 实体店 | 不合格 | 拉力 | 最大峰拉力： 横向：350N/50mm 纵向：475N/50mm 最大拉力时延伸率：横向：3% 纵向：3% | 最大峰拉力：≥450N/50mm 最大拉力时延伸率：≥30% |

专家解读

-一、不合格情况分析

本次抽查涉及的不合格项目：拉伸性能（拉力、最大拉力时延伸率）

原因分析：1.基材胎体强度不足；2.聚合物改性配比不合理；3.浸涂工艺存在缺陷。

二、消费提示

1.要分清产品的标志和包装标识，建筑防水卷材的大类有十多种，而细分的种类多达几十种，不同地域选用的产品也不同，因此选购产品首先要从选择合适的种类下手。产品包装标识包括：产品名称、型号、胎基、上表面材料、下表面材料、厚度、面积、标准编号。要注意防水卷材的储存期，一般不超过一年。在产品外观方面，消费者可以将卷材打开放平，看整卷卷材厚度是否均匀，卷材是否有粘连。用肉眼观察整个卷材上下表面有无气泡，有无裂纹孔洞或裸露等缺陷存在。使用有缺陷的产品，防水效果很难保证。

2.购买现场利用简易方法初步判断卷材质量，用手撕开卷材边缘，可以判断胎基是否与标记一致，是否完全浸透。聚酯胎卷材用手极难撕裂和拉断，沥青和胎基亲和性好，沥青复合胎卷材往往容易撕开，撕开就能看到胎基的情况。

3.选择有保障的购买地点，选择有信誉的商家，购买时不要一味地选择低价商品。网购时，警惕卖家虚假宣传，如无法辨别，尽可能选择官方店，同时可以选择可以线上线下相比较。在实体店购买时，消费者应让商家出示该产品经有资质的检测机构出具的检测报告，并开具详细票据或签订购买合同。当合法权益受到侵害时，应及时维权。

4.选择专业的施工队伍，在建筑防水市场中有“三分产品、七分施工”的说法。因此防水工程不仅要有好的产品，施工的重要性更为重要。建筑物的渗漏往往是综合因素造成，专业的施工队伍经验丰富，技术能力强，售后服务好，能更好地满足消费者的需求。防水工程完工后要做好后期的维护保养，尤其是外露屋面防水，住户进住后经常会安装太阳能设施，在安装时必须选择专业安装队伍，切不能破坏屋面防水。

斯坦德检测集团股份有限公司