附件9

2025年常州市水泥产品质量监督抽查结果

| 序号 | 产品名称 | 规格 型号 | 标称生产企业 | 销售单位 | 样品 来源 | 抽查 结果 | 不合格 项目 | 不合格项目标准值 | 不合格项目 实测值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅酸盐水泥 | P.O42.5 | 江苏横山南方水泥有限公司 | / | 生产企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 2 | 硅酸盐水泥 | P.O42.5 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | / | 生产企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 3 | 硅酸盐水泥 | P.O42.5 | 盘固水泥集团有限公司 | / | 生产企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 4 | 硅酸盐水泥 | P.C42.5 | 江苏扬子水泥有限公司 | / | 生产企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 5 | 砌筑水泥 | M32.5 | 溧阳市金濑水泥制造有限公司 | / | 生产企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 6 | 砌筑水泥 | M32.5 | 常州顺安水泥有限公司 | / | 生产企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 7 | 硅酸盐水泥 | P.O42.5 | 盘固水泥集团有限公司 | 溧阳市南渡朱燕建材经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 8 | 砌筑水泥 | M32.5 | 泰州杨湾海螺水泥有限 责任公司 | 天宁区天宁郑兔建材经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 9 | 砌筑水泥 | M32.5 | 盘固水泥集团有限公司 | 金坛区尧塘友一建材经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 10 | 砌筑水泥 | M32.5 | 张家港海螺水泥有限公司 | 钟楼区五星钱浩良建材店 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 11 | 砌筑水泥 | M32.5 | 南通海螺水泥有限责任公司 | 常州百全景观工程有限公司 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 12 | 硅酸盐水泥 | P.O42.5 | 太仓海螺水泥有限责任公司 | 天宁区保志建材店 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 13 | 砌筑水泥 | M32.5 | 南通海螺水泥有限责任公司 | 常州吉利运达家商贸有限公司 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 14 | 砌筑水泥 | M32.5 | 江苏扬子水泥有限公司 | 溧阳市溧城建洪建材店 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 15 | 砌筑水泥 | M32.5 | 宜兴市东一建材有限公司 | 新北区三井城龙建材经营部 | 实体店 | 不合格 | 3d抗折强度 3d抗压强度 28d抗压强度 氯离子含量 | ≥2.5Mpa ≥10.0Mpa ≥32.5Mpa ≤0.06% | 1.8Mpa 6.8Mpa 25.2Mpa 0.094% |
| 16 | 砌筑水泥 | M32.5 | 宜兴市盛伟水泥有限公司 | 钟楼区新闸岳坤建材经营部 | 实体店 | 不合格 | 3d抗折强度 3d抗压强度 28d抗折强度 28d抗压强度 | ≥2.5Mpa ≥10.0Mpa ≥5.5Mpa ≥32.5Mpa | 1.7Mpa 6.6Mpa 5.4Mpa 23.6Mpa |

专家解读

-一、不合格情况分析

本次抽查涉及的不合格项目：氯离子含量和胶砂强度

原因分析：氯离子含量不合格原因：一是由原材料引入，二是企业在生产过程中可能使用氯盐或含氯盐的助磨剂；胶砂强度不合格原因：一是熟料过少，二是粉磨细度过粗。

二、消费提示

1.看包装。从外观上核查包装质量，看是否采用了防潮性能好不易破损的覆膜编织袋，看标识是否清楚、齐全；通常，正规厂家生产的水泥应该标有注册商标、产地、生产许可证标志和编号、执行标准、包装日期、袋装净重、出厂编号、水泥品种等，而劣质水泥则往往标注标识不完整。

2.看颜色。观察水泥的颜色。一般来讲，水泥的正常颜色应呈灰白色，颜色过深或有变化可能是其他杂质过多。

3.不受潮能正常使用的水泥应无受潮结块现象。优质水泥用手指捻水泥粉末，有颗粒细腻的感觉。包装劣质的水泥，开口检查会有受潮和结块现象；劣质水泥用手指捻水泥粉末，有粗糙感，说明该水泥细度较粗、不正常，使用的时候强度低粘性很差。

4.核查保质期水泥也有保质期。正常环境下未开封的水泥保质期为3个月。一般而言，超过出厂日期 30 天的水泥强度将有所下降，储存三个月后的水泥其强度下降10%～20%，六个月后降低15%～30%，一年后降低25%～40%，尽量在水泥保质期内使用完。

联检（江苏）科技股份有限公司