附件10

2025年常州市建筑保温材料（冷库用隔热夹芯板、建筑用

外墙保温材料）产品质量监督抽查结果

| 序号 | 产品名称 | 标称生产企业 | 样品来源 | 抽查结果 | 不合格 项目 | 不合格项目 标准值 | 不合格项目 实测值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑保温材料（XPS挤塑聚苯板） | 常州市凡加德节能科技有限公司 | 生产企业 | 未发现 不合格 | - | - | - |
| 2 | 建筑保温材料 （岩棉） | 江苏晶雪节能科技股份有限公司 | 生产企业 | 未发现 不合格 | - | - | - |
| 3 | 冷库用隔热夹芯板 | 常州市雪宫冷藏设备有限公司 | 生产企业 | 未发现 不合格 | - | - | - |
| 4 | 冷库用隔热夹芯板 | 常州市凌霜制冷设备有限公司 | 生产企业 | 未发现 不合格 | - | - | - |
| 5 | 冷库用隔热夹芯板 | 常州市横林制冷设备有限公司 | 生产企业 | 未发现 不合格 | - | - | - |
| 6 | 冷库用隔热夹芯板 | 江苏旭智冷链科技有限公司 | 生产企业 | 未发现 不合格 | - | - | - |
| 7 | 冷库用隔热夹芯板 | 江苏凯林冷链科技有限公司 | 生产企业 | 未发现 不合格 | - | - | - |
| 8 | 冷库用隔热夹芯板 | 常州丰瑞制冷设备有限公司 | 生产企业 | 不合格 | 抗压强度 | ≥160kPa | 113kPa |
| 9 | 建筑保温材料（LX匀质复合保温板） | 江苏朗旭节能科技有限公司 | 生产企业 | 不合格 | 导热系数 | ≤0.050W/(m·K) | 0.063W/(m·K) |

专家解读

一、不合格情况分析

本次抽查涉及的不合格项目：导热系数、抗压强度

原因分析：一是材料配比问题，二是生产工艺问题。

二、消费建议

1.认准关键参数。保温材料的核心价值在于 “保温效果”，需重点关注可量化指标，避免被模糊表述（如 “超强保温”“高效节能”）误导。

2.购买渠道：优先选 “品牌 + 正规经销商”拒绝 “三无产品”：无品牌、无生产日期、无检测报告的材料，质量无保障，且售后无追溯（如出现开裂、保温失效，无法维权）。

3.消费者在购买保温材料时，要根据不同的保温场景来购买，“按需选购”，不盲目追求 “高价”，根据场景选择匹配的燃烧等级和导热性能。

联检（江苏）科技股份有限公司