2025年常州市食品接触材料塑料制品

产品质量监督抽查实施细则

1. 范围

本细则适用于常州市市场监督管理局组织的食品接触材料塑料制品产品质量市级监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2. 抽样方法、基数及数量

生产企业抽样：受检企业的成品仓库内或者其确认场所，随机抽取同类别、同型号规格、同批次、有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品，优先抽取近6个月生产的产品。抽样时从同一批次样品堆的不同部位选取3个或3个以上包装箱，分别取出相应的样品数量。随机选取的包装箱可使用随机数表、随机骰子或扑克牌等方法确定。所抽取产品的保质期应当能充分满足检验工作的进行。抽取样品应当为同一规格型号、同一批次的产品。

市场实体店抽样：购买合格待销产品，索取发票等购样凭据留证。检样和备样由承检机构购买并封存后保存在承检机构。抽样数量和抽样基数见表1、表2。

表1 生产企业抽样基数和数量

| 序号 | 产品品种 | 抽样基数 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷膜类 | 不少于3卷，或 5000米或150千克（以米或千克计时，不应少于3卷） | 3卷（每卷膜外层除去至少2 m，膜卷宽度应在200mm以上），每卷取2.5m2，其中2 卷作为检样，1卷作为备样 |
| 2 | 袋类 | 不少于500个 | 100个，其中70个作为检样，30个作为备样，若包装袋长或宽不足150mm的，则需提供未裁切的包装薄膜（宽度200mm以上）2.5m2，并以管芯卷轴小心卷好后封样 |
| 3 | 片材类 | 不少于3卷，5000 米或150kg（以米或千克计时，不应少于3卷） | 3卷，宽度应在200mm以上，每卷去掉2层后取两份 2.5m2，并平分为两份，其中1 份作为检样，1份作为备样 |
| 4 | 编织袋 | 不少于500条 | 15条，其中10条作为检样，5条作为备样 |
| 5 | 聚烯烃注塑包装桶、软塑折叠包装容器、聚碳酸酯（PC）饮用水罐 | 不少于100个 | 14个，其中10个作为检样，4个作为备样 |
| 6 | 聚酯（PET）无汽饮料瓶、双层口杯、塑料饮水口杯、塑料奶瓶、塑料保鲜盒、塑料瓶、塑料瓶坯 | 不少于200个 | 40个，其中30个作为检样，10个作为备样 |
| 7 | 塑料防盗瓶盖、组合式防伪瓶盖、特定塑料瓶盖 | 不少于500个 | 80个，其中60个作为检样，20个作为备样 |
| 8 | 塑料菜板 | 不少于200块 | 20块，其中15块作为检样，5块作为备样 |
| 9 | 塑料一次性餐饮具、饮用吸管、特定工具及塑料件 | 不少于1000个 | 100个，其中60个作为检样，40个作为备样 |
| 10 | 可重复使用塑料餐饮具 | 不少于200个 | 40个，其中30个作为检样，10个作为备样 |
| 注：产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整。 |  |  |  |

表2 实体店抽样基数和数量

| 序号 | 产品品种 | 抽样基数 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚乙烯自粘保鲜膜 | 满足抽样数量即可 | 3卷，其中2卷作为检样，1 卷作为备样 |
| 2 | 保鲜袋 |  | 3卷，其中2卷作为检样，1 卷作为备样 |
| 3 | 塑料水杯 |  | 12个，其中8个作为检样，4个作为备样 |
| 4 | 塑料保鲜盒 |  | 12个，其中8个作为检样，4个作为备样 |
| 5 | 婴幼儿用塑料奶瓶 |  | 12个，其中8个作为检样，4个作为备样 |
| 6 | 塑料一次性餐饮具（盒） |  | 100个，其中60个作为检样，40个作为备样 |
| 7 | 塑料一次性餐饮具（杯） |  | 100个，其中60个作为检样，40个作为备样 |
| 8 | 饮用吸管 |  | 100个，其中60个作为检样，40个作为备样 |

3. 检验依据

表3 检验检测项目（食品接触材料塑料制品）

| 序号 | 检测项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官指标 | GB 4806.7-2023 | GB 4806.7-2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.8-2016 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2023 | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.52-2016 |
| 6 | 脱色试验 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.7-2016 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4. 判定规则

4.1依据标准

GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》；

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求；

相关法律法规、部门规章和规范。

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。